Rubio Monocoat onderhoudsolie

OMSCHRIJVING:

De onderhoudsolie dient u 1 jaar na oplevering van de vloer op te brengen.

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil

is een universele onderhoudsolie die ingezet wordt ter opfrissing van zowel kleur als bescherming van geoliede houten oppervlaktes.

De frequentie van dit onderhoud hangt af van de intensiteit waarmee de vloer belopen wordt. Het wordt aanbevolen deze behandeling uit te voeren voordat de kleur vervaagt.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Een behandeling met RMC Universal Maintenance Oil

kan gemakkelijk worden uitgevoerd zonder professionele voorkennis.

1. Maak de vloer vuil- en stofvrij.

2. Reinig de vloer grondig met water en RMC Soap

Spoel goed na met water zodat alle zeepresten verwijderd zijn. Laat goed drogen.

3. Manuele toepassing: de olie aanbrengen met een doek, een borstel of een spons. Machinale toepassing: de olie aanbrengen met een boenmachine met beige pad.

Behandel bij voorkeur zones van 2 tot 4 m2. Elke behandelde zone dient binnen de 15 minuten met keukenpapier of een katoenen doek drooggewreven te worden. Bij gebruik van de boenmachine: droogwrijven met witte pad.

4. Zorg voor voldoende ventilatie, waardoor de vloer na 6-8 uur droog zou moeten zijn.

Tijdens de eerste week enkel reingen met een vochtige doek. Daarna kan gereinigd worden met de RMC Soap

OPGEPAST:

Het product mag in geen enkel geval worden verdund!

Doeken die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan ontbranden,

en dienen dus na gebruik te worden ondergedompeld in water.

VERBRUIK:

0,5 liter = 75 tot 100 m2 (naargelang de graad van slijtage).

Zeer weinig product gebruiken om te vermijden dat het oppervlak kleverig wordt.

Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort en de voorbereiding. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

TECHNISCHE KENMERKEN:

Basis: mengeling van natuurlijke oliën

Consistentie: vloeibaar

Vlampunt cc (astm d93) : > 65°C

Densiteit: 0.93 – 1.4 g/cm3

VOC gehalte: 0 g/l

OPSLAG:

Het product kan tot 12 maanden lang worden opgeslagen in droge omstandigheden en in de oorspronkelijke verpakking.

VERPAKKING:

0,5 liter blik